**IKO atelia**

ZWEILAGIG, LOSE, MIT BALLAST VERSEHEN:

**Bituminöse Dampfsperre:**

**P3 (IKO base P3 T/F Atelia 10.0) lose verlegt**

Eine polymere Bitumenbahn, Dicke 3 mm, verstärkt mit einer Polyester-Glas-Kombination mit 180 g/m². Diese Unterlage enthält  20 % Sekundärrohstoffe nach Rollengewicht.

Diese Dachbahn ist zu 100 % recycelbar.

Diese Unterlage zeichnet sich durch die folgenden Strukturelemente und Ausführungen aus:

* eine mit Abbrennfolie versehene Unterseite.
* eine besandete Oberfläche auf der Oberseite und eine Abbrennfolie auf der Schweißnaht, die eine schnelle und sichere Nahtverbindung gewährleistet.

**Technische Merkmale** (angegebene Werte nach EN 13707)

* Zugfestigkeit (EN 12311-1) Länge: 700 N/50 mm

Breite : 450 N/50 mm

* Bruchdehnung (EN 12311-1) Länge: + 30%

Breite : + 40%

* Weiterreißwiderstand (EN 12310):  100 N
* Dampfsperrklasse E3 nach TV 215, Tabelle 13, des WTCB

Das Produkt wird von einem Hersteller produziert und kontrolliert, der nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist.

## Verlegung

Die Bahn wird lose im Halbsteinverband mit einem Mindestabstand der Querüberlappungen von  2 m auf einem trockenen und ebenen Untergrund mit Schweißüberlappungen von 8 cm in Längsrichtung und 10 cm in Querrichtung verlegt. Um eine gute Naht zu erhalten, muss immer ein Bitumenwulst von  5 mm Breite auf die Überlappung aufgebracht werden. Bis zur endgültigen Abdichtung ist eine provisorische Ballastschicht erforderlich.

Diese Dachbahn muss gegen alle Aufkantungen bis mindestens 10 cm über die Dämmschicht gezogen werden, damit ein luftdichter Anschluss mit den darüber liegenden Abdichtungsschichten hergestellt werden kann.

**Dämmplatten:**

**PIR mit ALU-Kaschierung (KO enertherm Atelia) lose verlegt**

Die Wärmedämmung des Daches wird mit Polyisocyanurat-Platten (auch PIR-Platten genannt) gemäß EN 13165 ausgeführt.

Die Platten sind beidseitig mit einer Reinaluminium-Kaschierschicht versehen und mit geraden Kanten an allen Seiten erhältlich.

Die Platten haben eine **Mindestdruckfestigkeit** von  **200 kPa**.

Die Dämmplatten entsprechen der WLT-Klasse 1; langfristige **Wasseraufnahme** **< 1 %**. Der angegebene Wärmeleitfähigkeitskoefizient **λD** ist gleich **0,021 W/mK**.

Dicke der Dämmschicht: 76, 95, 115, 132 mm Abmessungen der Dämmplatten: 1200 X 1000 mm

Die Platten müssen außerdem die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

* CE-Kennzeichnung - EN 13165: T2- DS(70, 90)3-DS(-20, -)2-DLT(2)5-TR60-CS(10/Y)200-WL(T)1
* Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d0
* Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 (Endanwendung): Klasse B-s2, d0
* Begehbarkeit Klasse C
* Das Volumengewicht der Platten beträgt ± 32 kg/m³

Die Platten sind CE-geprüft. Das Umweltmanagementsystem der Produktion ist nach ISO 14001 von „QualityMasters“ zertifiziert.

Um einen höheren Wärmewiderstand zu erreichen, können die Platten in zwei Schichten aufgebracht werden.

## Verlegung: Lose Verlegung mit Ballast auf der Dampfsperre.

Die Dämmplatten werden lose auf dem Untergrund verlegt. Sie werden an einander anschließend und im Halbsteinverband verlegt. Befolgen Sie stets sorgfältig die Anweisungen des Herstellers sowie TV 215/244.

Die Oberfläche muss ausreichend eben sein: siehe TV 215.

**Bituminöse Unterlage:** P3 (IKO base P3 T/F Atelia 10.0) lose verlegt

Eine polymere Bitumenbahn, Dicke 3 mm, verstärkt mit einer Polyester-Glas-Kombination mit 180 g/m². Diese Unterlage enthält  20 % Sekundärrohstoffe nach Rollengewicht.

Diese Dachbahn ist zu 100 % recycelbar.

Diese Unterlage zeichnet sich durch die folgenden Strukturelemente und Ausführungen aus:

* eine mit Abbrennfolie versehene Unterseite.
* eine besandete Oberfläche auf der Unterseite und eine Abbrennfolie auf der Schweißnaht, die eine schnelle und sichere Nahtverbindung gewährleistet.

**Technische Merkmale** (angegebene Werte nach EN 13707) Zugfestigkeit in Längsrichtung: 700 N/50 mm

Zugfestigkeit in Querrichtung: 450 N/50 mm Bruchdehnung: Länge 30 %

Breite 40 %

Weiterreißwiderstand (EN 12310):  100 N

Dampfsperrklasse E3 nach TV 215, Tabelle 13, des WTCB

Das Produkt wird von einem Hersteller produziert und kontrolliert, der nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist.

## Verlegung

Die Bahn wird im Halbsteinverband mit einem Mindestabstand der Querüberlappung von  2 m auf einem trockenen und ebenen Untergrund mit einer Schweißnahtüberlappung von 12 cm in Längsrichtung und 15 cm in Querrichtung verlegt, um eine vorübergehende Abdichtung der Unterlage zu gewährleisten. Um eine gute Naht zu erhalten, muss immer ein Bitumenwulst von 5 mm Breite

 auf die Überlappung aufgebracht werden. Bis zur endgültigen Abdichtung ist eine provisorische Ballastschicht erforderlich.

**Bituminöse Deckschicht APP:** (IKO powergum 470K14 Atelia 6.0) vollverschweißt

Abdichtungsbahn aus Plastomerbitumen (APP), Dicke 4 mm, mit feuerhemmenden Eigenschaften (Broof(t1)) und einer Polyester-Glas-Kombinationseinlage (180 g/m² Trilaminat). Oberseite ist mit Sand, die Unterseite mit einer Abbrennfolie versehen, immer in Kombination mit dem TURBO-Profil. Diese Deckschicht kann in einem Ein- oder Mehrschichtsystem verwendet werden.

Diese Deckschicht enthält  20 % Sekundärrohstoffe nach Rollengewicht. Diese Dachbahn ist zu 100 % recycelbar.

Neben den hohen mechanischen Werten zeichnet sich Bewehrung durch außergewöhnliche Dimensionsstabilität und Delaminationsbeständigkeit aus, sie besteht aus 3 Schichten:

1. Polyesterfasern auf der Oberseite
2. einem Kern, der aus einem Gitter aus Glasfaserfilamenten in Längsrichtung und extra verstärkten Polyesterfilamenten in Querrichtung besteht
3. Polyesterfasern auf der Oberseite

Diese 3 Strukturelemente sind mechanisch und chemisch miteinander verbunden und bilden ein stabiles Ganzes.

Die Bewehrung ist mit einer Bitumenbeschichtung versehen, die keine schädlichen feuerhemmenden Zusätze enthält.

Eine optimale Schweißsicherheit wird durch eine Abbrennfolie auf der Schweißnaht erreicht. Die kreisförmig profilierte Unterseite ist mit einer Abbrennfolie versehen, die die Flammenkontaktfläche auf der Beschichtungsmasse um mindestens 10 % erhöht. Die Abbrennfolie wird genau an den Kanten der Membran ausgerichtet.

Die Oberseite ist besandet.

**Technische Merkmale** (angegebene Werte nach EN 13707 und EN 13969) Zugfestigkeit in Längsrichtung: 700 N/50 mm

Zugfestigkeit in Querrichtung: 450 N/50 mm Bruchdehnung: 30 % / 40 %

Kaltverformung der Klebeschicht:  -15°C

Weiterreißwiderstand (EN 12310):  150 N

Flugfeuerbeständig gemäß prEN 13501: Broof(t1) nach Test gemäß ENV 1187

## Technische Zertifikate:

- NL BSB Zertifikat BD-015

Diese Dichtungsbahnen werden nach dem Qualitätssystem für Produktion und Vertrieb ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt und regelmäßig von unabhängigen, international anerkannten Prüfinstituten auditiert.

## Verlegung

Die Bahn wird in Drainagerichtung im Halbsteinverband mit einem Mindestabstand der Querüberlappungen von  2 m auf IKO Base P3 T/F Atelia 10.0 mit verschweißten

Überlappungen von 8 cm in Längsrichtung und 15 cm in Querrichtung verlegt. Alle Details sind in Übereinstimmung mit den Technischen Richtlinien Nr. 244 des WTCB auszuführen.

Während des Schweißens wird die leichte Flamme des Asphaltbrenners zu ca. 2/3 auf die Rolle selbst und zu ca. 1/3 auf den Untergrund gerichtet, sodass sich immer ein Bitumenwulst vor der Bahn befindet. Um eine gute Naht zu erhalten, muss immer ein Bitumenwulst von 5 mm Breite

 auf die Überlappung aufgebracht werden.

## Achtung bei den Endverbindungen der Deckschichten:

* + Mit kleinem Brenner separat brennen
	+ Umhüllung von der zu verlegenden Rolle entfernen
	+ Ecken an T-Nähten abschneiden, um Kapillarwirkung zu vermeiden
	+ Wasserdichtigkeit an T-Nähten überprüfen
	+ Haftung an Regenwasserabflüssen und Überläufen überprüfen

Die zu verwendende Ballastmenge in den Mittel-, Eck- und Randzonen richtet sich nach der Windlast auf dem Dach (siehe Technische Information Nr. 239 des W.T.C.B.) - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (Wissenschaftliches und technisches Zentrum für das Bauwesen) und den Projektspezifikationen.

## Zusätzliche Anmerkung:

Alle Details, Randabschlüsse, Dehnungsfugen, Flachdachabläufe, Lichtkuppeln, Abläufe usw. müssen immer zweilagig ausgeführt werden.

Die P3-Unterlage (IKO base P3 T/F Atelia 10.0) wird mechanisch befestigt und die APP-Abdichtungsbahn (IKO powergum 470K14 Atelia 6.0) wird vollständig aufgeschweißt.

Dachränder werden zusätzlich mit einer zweilagigen Abdichtung durch vertikale Randstreifen von 1 Meter Breite versehen. Die Dichtung am Dachrand wird verschränkt zur Dichtung im Dachbereich angebracht. Die Befestigung der Unterlage erfolgt in der an den vorhandenen Untergrund angepassten, aber ausreichend windbeständigen Methode gemäß den Windwiderstandsanforderungen der Technischen Richtlinien Nr. 215 und 239 des WTCB.

# 10 Jahre Wasserdichtigkeit garantiert

Nach Beendigung der Dachabdichtungsarbeiten übergibt der Dachdecker eine prämienfrei versicherte Anwendungsgarantie ohne Abbauklausel des Herstellers der Abdichtungsprodukte (IKO), die zu Gunsten des Kunden gezeichnet wird.

Diese Versicherung garantiert eine Entschädigung für einen Zeitraum von 10 Jahren im Falle eines Mangels an der Wasserdichtigkeit des Daches, der auf einen Herstellungsfehler der versicherten Produkte der IKO-Gruppe und/oder einen nicht systematischen Ausführungsfehler durch einen von der IKO-Gruppe zugelassenen Dachdecker/Bauunternehmer und/oder einen Konstruktionsfehler zurückzuführen ist.

Teil dieser Versicherung ist eine dokumentierte jährliche Wartung des Dachsystems (siehe Bedingungen der prämienfrei versicherten Anwendungsgarantie).

Die Entschädigung umfasst die kostenlosen Entfernung, die Neulieferung und die Neuverlegung der mangelhaften Abdichtungsprodukte im Falle eines der oben genannten Mängel sowie den Ersatz von körperlichen, materiellen und/oder immateriellen Folgeschäden im Falle von Abdichtungsmängeln aufgrund eines Produktfehlers.

Die Versicherung muss bei einer offiziell anerkannten Versicherungsgesellschaft abgeschlossen und durch ein „Garantiezertifikat“ mit einer eindeutigen Referenznummer belegt werden, das vom Dachdecker und vom Hersteller unterzeichnet ist.

# Rücknahmezertifikat

Der Hersteller des Abdichtungssystems garantiert, dass gebrauchte Dachbahnen nach der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von ca. 35 Jahren gegen Vorlage des Rücknahmezertifikats zurückgenommen werden.

Das zurückgewonnene Abdichtungssystem kann anschließend als Rohmaterial für neue Bitumendachbahnen oder andere Nutzanwendungen verwendet werden.

**DACHEINDECKUNG I FLÜSSIGABDICHTUNG I DÄMMUNG**

**IKO B.V.** - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert - Niederlande - nl.iko.com

**IKO NV** - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - Belgien - be.iko.com


# Produkte und Systembescheinigungen:

Dieses Abdichtungssystem muss die folgenden vom Hersteller ausgestellten Zertifikate aufweisen:

* Eine Bescheinigung über die Lebenserwartung
* Eine Bescheinigung über die Rückgewinnung von Regenwasser
* Eine Bescheinigung über den Anteil des Sekundärrohstoffs