IKO atelia

TWEELAAGS MECHANISCH BEVESTIGD:

Bitumineuze toplaag APP: (IKO roofgarden 4 APP Atelia 5) volledig gelast

Licht grijs waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met wortelwerende eigenschappen, dikte 4 mm, met brandvertragende eigenschappen (Broof(t1)) en een polyester-glas combinatie inlage (180 g/m² trilaminaat). De bovenzijde is afgewerkt met een lichtgrijze leislag en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie, steeds in combinatie met het TURBO profiel.

Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Deze toplaag bevat ≥ 35% gerecycleerde grondstoffen op rol gewicht.

Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar.

De wapening onderscheidt zich, naast de hoge mechanische waarden, door een uitzonderlijke dimensie- stabiliteit en delaminatieweerstand, en is opgebouwd uit 3 lagen:

- Polyestervezels aan de bovenzijde

- Een kern, bestaande uit een rooster van glasvezeldraden in de lengterichting en extra versterkte polyesterdraden in de breedterichting

- Polyestervezels aan de onderzijde

Deze 3 structurele elementen zijn, mechanisch en chemisch, tot 1 stabiel geheel verbonden.

De wapening is bedekt met een bitumencoating die geen schadelijke brandvertragende toeslagstoffen bevat.

De optimale laszekerheid wordt verwezenlijkt door een wegbrandfolie op de lasnaad. De cirkelvormig geprofileerde onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie die het vlamcontact-oppervlak op de coa- tingmassa met minimaal 10% verhoogt. De wegbrandfolie is nauwkeurig afgelijnd op de randen van het membraan.

Technische kenmerken (gedeclareerde waarden volgens EN 13707)

Treksterkte in de lengterichting:			700 N/50 mm

Treksterkte in de breedterichting:			450 N/50 mm

Rek bij breuk:			30 % / 40 %

Koude buig zelfklevende laag:			≤ -15°C

Nagelscheurweerstand:			≥ 150 N

Vliegvuurbestendig conform prEN 13501: Broof(t1-t2) na test volgens ENV 1187

Technische certificaten:

- CTG 498

- NL BSB certificaat BD-015

Deze afdichtingsmembranen worden geproduceerd conform het kwaliteitssysteem voor productie en verkoop, ISO 9001 en ISO 14001, en er wordt op regelmatige basis geaudit door onafhankelijke keurings- instituten met internationale bekendheid.

Plaatsing

Het membraan wordt in de richting van de afwatering halfsteensverband geplaatst met minimumafstand tussen de dwarse overlappen van  2m op IKO base P3 T/F Atelia 10.0 met gelaste overlappingen van 8 cm in de langse richting en 15 cm in de dwarse richting. Alle details worden uitgevoerd conform de Technische Voorlichting nr. 244 van het WTCB.

De zachte vlam van de asfaltbrander zal tijdens het lassen ongeveer 2/3 op de rol zelf en ongeveer 1/3 op de ondergrond worden gericht, zodanig dat er vóór de rol steeds een bitumenrups van aanwezig is.Om een goede naadverbinding te bekomen dient er aan de overlapping steeds een bitumenrups van 5 mm uit te vloeien.

Aandacht voor kopse naden van toplagen:

- Apart te branden met kleine brander

- Wikkels van de te plaatsen rol verwijderen

- Hoekjes bij T-naden wegsnijden om capillair te vermijden

- Waterdichtheid bij T-naden controleren

- Hechting op hemelwaterafvoeren en overlopen controleren

Extra opmerking:

Alle details, randafwerkingen, uitzettingsvoegen, tapbuizen, koepelopstanden, afvoeren e.d. moeten steeds tweelaags uitgevoerd worden.

P3 (IKO base P3 T/F Atelia 10.0) onderlaag wordt mechanisch bevestigd en waterdichtingsmembraan (IKO roofgarden 4 APP Atelia) wordt bovenop volledig gevlamlast.

Tevens worden de opstanden voorzien van een tweelaagse waterdichting door middel van verticale randstroken van 1 meter breed. De afdichting ter hoogte van de opkant wordt geschrankt geplaatst ten opzichte van de afdichting in het dakvlak. De onderlaag wordt bevestigd met de methode aangepast aan de voorhanden zijnde ondergrond maar voldoende windstabiel volgens de eisen van windweerstand van de Technische Voorlichting nr 215 en 239 van het W.T.C.B.

10 jaar waterdichte verzekerde garantie

Bij de beëindiging van de dakdichtingswerken zal de dakdekker een premievrije verzekerde applicatie-ga- rantie zonder afbouwclausule van de fabrikant van de waterdichtingsproducten (IKO) overhandigen, onderschreven ten bate van de bouwheer.

Deze verzekering garandeert gedurende een periode van 10 jaar een schadeloosstelling bij een gebrek in de waterdichtheid van het dak ten gevolge van een fabricagefout in de Verzekerde Producten van de IKO Groep en/of een niet-systematische uitvoeringsfout van een door de IKO Groep Erkende Dakdekker/aan- nemer en/of een conceptfout.

Onderdeel van deze verzekering is een gedocumenteerd jaarlijks onderhoud op het dakbedekkingsysteem (zie voorwaarden van de premievrije verzekerde applicatiegarantie).

De schadeloosstelling omvat het kosteloos verwijderen, herleveren en herplaatsen van de falende water- dichtingsproducten bij één van bovenvermelde gebreken, alsook een vergoeding voor lichamelijke, materi- ele en/of immateriële gevolgschade bij waterdichtingsgebreken ten gevolge van een productfout.

De verzekering dient onderschreven te zijn bij een officieel erkende verzekeringsmaatschappij en gestaafd aan de hand van een « Garantiecertificaat » met vermelding van een uniek referentienummer en onderte- kend door dakdekker en fabrikant.

Retourname certificaat

De fabricant van het waterdichtingsysteem garandeert dat gebruikte dakbanen na de economische levens- duur van ca. 35 jaar teruggenomen worden op vertoon van het retourname certificaat.

Het retourneerende waterdichtingsysteem kan vervolgens ingezet worden als grondstof voor nieuwe bitu- men dakbanen of andere nuttige toepassingen.

Producten en systeem attesten:

Dit waterdichtingsysteem moet beschikken van volgende attesten afgeleverd door de fabricant:

- Een levensduur verwachting attest

- Een regenwater recuperatie attest

- Een attest die het aandeel secondaire grondstof beschrijft

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

IKO B.V. - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert - Nederland - nl.iko.com

IKO NV - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - be.iko.com